## Slide 1
Chart: PKA Direction
| dir1 | dir2 | dir3 | dir4 | dir5 | dir6 | dir7 | dir8 | dir9 | dir10
Unstrained | 68 | 20 | 29 | 56 | 29 | 48 | 93 | 74 | 54 | 42
Hyd 2% | 63 | 17 | 24 | 45 | 24 | 33 | 64 | 64 | 46 | 30
Bain 5% | 58.7 | 17.8 | 29 | 61 | 29.2 | 51.3 | 68.1 | 62.3 | 45.5 | 55.6
Chart: PKA Direction
| dir1 | dir2 | dir3 | dir4 | dir5 | dir6 | dir7 | dir8 | dir9 | dir10
Unstrained | 80.5 | 22.9 | 67.7 | 61 | 64.9 | 57.8 | 89.3 | 81.6 | 59.7 | 54
Hyd 2% | 54.2 | 18.1 | 30.4 | 51.9 | 48.9 | 46.2 | 76.8 | 69.4 | 51.1 | 37.4
Bain 5% | 77.7 | 22.2 | 60.25 | 68.4 | 39.2 | 53 | 66.9 | 57 | 41.7 | 59.3
300 K
500 K

## Slide 2
Chart: PKA Energy (eV)
| 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130
Unstrained | 0.010937 | 0.028516 | 0.060937 | 0.098437 | 0.14922 | 0.17773 | 0.22969 | 0.34531 | 0.40156 | 0.49219 | 0.60938 | 0.72031 | 0.83437 | 0.89375 | 0.94375 | 0.97188 | 0.98281
Hyd 2% | 0.014453 | 0.030469 | 0.066797 | 0.12969 | 0.17383 | 0.23281 | 0.35781 | 0.45 | 0.525 | 0.66094 | 0.7625 | 0.85156 | 0.89687 | 0.9375
Bain 5% | 0.00625 | 0.05625 | 0.14766 | 0.24844 | 0.40937 | 0.46563 | 0.55156 | 0.65469 | 0.75469 | 0.83281 | 0.90312 | 0.9375
Chart: PKA Energy (eV)
| 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110
Unstrained | 0.014436 | 0.050977 | 0.082358 | 0.1449 | 0.19909 | 0.30577 | 0.37188 | 0.4175 | 0.45063 | 0.48738 | 0.53719 | 0.59338 | 0.6465 | 0.72125 | 0.79181 | 0.84213 | 0.86831 | 0.88912 | 0.91394 | 0.93175 | 0.953 | 0.966
Hyd 2% | 0.008 | 0.044812 | 0.13281 | 0.18388 | 0.31031 | 0.4345 | 0.53575 | 0.56125 | 0.58713 | 0.6265 | 0.71494 | 0.71675 | 0.80025 | 0.84559 | 0.90581 | 0.91475 | 0.937 | 0.94806 | 0.976 | 0.977
Bain 5% | 0.019922 | 0.053906 | 0.088281 | 0.12969 | 0.16133 | 0.20234 | 0.28594 | 0.44219 | 0.53281 | 0.63594 | 0.7749 | 0.87344 | 0.92812
300 K
500 K