## Slide 1
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0
No strain | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.9
2% expansion | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125

Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0
No strain | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.9
2% expansion | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125


## Slide 2
Chart: PKA Energy (eV)
| 15.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0.65625 | 0.81 | 0.95
Chart: PKA Energy (eV)
| 15.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0.65625 | 0.81 | 0.95

## Slide 3
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
 | 0.0625 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.9
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
 | 0.0625 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.9

## Slide 4
Chart: PKA Energy (eV)
| 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.03125 | 0.15625 | 0.25 | 0.29688 | 0.51562 | 0.71875 | 0.8125 | 0.85938 | 0.92188
Chart: PKA Energy (eV)
| 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.03125 | 0.15625 | 0.25 | 0.29688 | 0.51562 | 0.71875 | 0.8125 | 0.85938 | 0.92188

## Slide 5
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
 | 0.09 | 0.3 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.79 | 0.81 | 0.94
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
 | 0.09 | 0.3 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.79 | 0.81 | 0.94

## Slide 6
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.14062 | 0.29688 | 0.32812 | 0.46875 | 0.51562 | 0.65625 | 0.60938 | 0.76562 | 0.84375
 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.88
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.14062 | 0.29688 | 0.32812 | 0.46875 | 0.51562 | 0.65625 | 0.60938 | 0.76562 | 0.84375
 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.88

## Slide 7
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
 | 0.015625 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.77
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
 | 0.015625 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.77

## Slide 8
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
 | 0.09375 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.35938 | 0.37 | 0.42 | 0.45312 | 0.53 | 0.5625 | 0.71 | 0.70312 | 0.75 | 0.89062
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
 | 0.09375 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.35938 | 0.37 | 0.42 | 0.45312 | 0.53 | 0.5625 | 0.71 | 0.70312 | 0.75 | 0.89062

## Slide 9
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
 | 0.14062 | 0.3125 | 0.42188 | 0.4375 | 0.60938 | 0.6875 | 0.76562 | 0.75
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
 | 0.14062 | 0.3125 | 0.42188 | 0.4375 | 0.60938 | 0.6875 | 0.76562 | 0.75

## Slide 10
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.85
 | 0.015625 | 0.20312 | 0.32812 | 0.57812 | 0.625 | 0.59375 | 0.71875 | 0.79688 | 0.85938 | 0.85938
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.85
 | 0.015625 | 0.20312 | 0.32812 | 0.57812 | 0.625 | 0.59375 | 0.71875 | 0.79688 | 0.85938 | 0.85938

## Slide 11
dir 1
dir 2
dir 3
dir 4
dir 5
dir 6
dir 7
dir 8
dir 9
dir 10

## Slide 12
dir 1
dir 2
dir 3
dir 4
dir 5
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0
No strain | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.9
2% expansion | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125

Chart: PKA Energy (eV)
| 15.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0.65625 | 0.81 | 0.95
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
 | 0.0625 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.9
Chart: PKA Energy (eV)
| 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.03125 | 0.15625 | 0.25 | 0.29688 | 0.51562 | 0.71875 | 0.8125 | 0.85938 | 0.92188
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
 | 0.09 | 0.3 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.79 | 0.81 | 0.94
dir 6
dir 7
dir 8
dir 9
dir 10
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
 | 0.09 | 0.3 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.79 | 0.81 | 0.94
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
 | 0.015625 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.77
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
 | 0.09375 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.35938 | 0.37 | 0.42 | 0.45312 | 0.53 | 0.5625 | 0.71 | 0.70312 | 0.75 | 0.89062
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
 | 0.14062 | 0.3125 | 0.42188 | 0.4375 | 0.60938 | 0.6875 | 0.76562 | 0.75
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.85
 | 0.015625 | 0.20312 | 0.32812 | 0.57812 | 0.625 | 0.59375 | 0.71875 | 0.79688 | 0.85938 | 0.85938

## Slide 13
dir 1
dir 2
dir 3
dir 4
dir 5
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0
No strain | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.9
2% expansion | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125

Chart: PKA Energy (eV)
| 15.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0.65625 | 0.81 | 0.95
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
 | 0.0625 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.9
Chart: PKA Energy (eV)
| 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.03125 | 0.15625 | 0.25 | 0.29688 | 0.51562 | 0.71875 | 0.8125 | 0.85938 | 0.92188
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
 | 0.09 | 0.3 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.79 | 0.81 | 0.94
dir 6
dir 7
dir 8
dir 9
dir 10
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
 | 0.015625 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.77
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
 | 0.09375 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.35938 | 0.37 | 0.42 | 0.45312 | 0.53 | 0.5625 | 0.71 | 0.70312 | 0.75 | 0.89062
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
 | 0.14062 | 0.3125 | 0.42188 | 0.4375 | 0.60938 | 0.6875 | 0.76562 | 0.75
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.85
 | 0.015625 | 0.20312 | 0.32812 | 0.57812 | 0.625 | 0.59375 | 0.71875 | 0.79688 | 0.85938 | 0.85938
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0
 | 0.125 | 0.32812 | 0.48438 | 0.48438 | 0.625 | 0.78125 | 0.84375
 | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125
Chart: PKA Energy (eV)
| 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5
 | 0.03125 | 0.25 | 0.46875 | 0.71875 | 0.84375
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0
 | 0.29688 | 0.5 | 0.625 | 0.65625 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
Chart: PKA Energy (eV)
| 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0
 | 0.078125 | 0.23438 | 0.46875 | 0.76562 | 0.875
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
Chart: PKA Energy (eV)
| 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.23438 | 0.51562 | 0.5625 | 0.60938 | 0.67188 | 0.78125
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.10938 | 0.35938 | 0.46875 | 0.78125 | 0.93651
 | 0.14062 | 0.29688 | 0.32812 | 0.46875 | 0.51562 | 0.65625 | 0.60938 | 0.76562 | 0.84375
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0
 | 0.17188 | 0.4375 | 0.42188 | 0.45312 | 0.53125 | 0.64062 | 0.70312
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0
 | 0.21875 | 0.39062 | 0.40625 | 0.48438 | 0.59375 | 0.67188 | 0.73438
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.10938 | 0.42188 | 0.65625 | 0.79688 | 0.90625
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.10938 | 0.21875 | 0.39062 | 0.59375 | 0.85938
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.85
Chart: PKA Energy (eV)
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.14062 | 0.29688 | 0.32812 | 0.46875 | 0.51562 | 0.65625 | 0.60938 | 0.76562 | 0.84375
 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.88

## Slide 14
dir 1
dir 2
dir 3
dir 4
dir 5
Chart: 
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0
No strain | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.9
2% expansion | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125

Chart: 
| 15.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0.65625 | 0.81 | 0.95
Chart: 
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
 | 0.0625 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.9
Chart: 
| 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.03125 | 0.15625 | 0.25 | 0.29688 | 0.51562 | 0.71875 | 0.8125 | 0.85938 | 0.92188
Chart: 
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
 | 0.09 | 0.3 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.79 | 0.81 | 0.94
dir 6
dir 7
dir 8
dir 9
dir 10
Chart: 
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
 | 0.015625 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.77
Chart: 
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
 | 0.09375 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.35938 | 0.37 | 0.42 | 0.45312 | 0.53 | 0.5625 | 0.71 | 0.70312 | 0.75 | 0.89062
Chart: 
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
 | 0.14062 | 0.3125 | 0.42188 | 0.4375 | 0.60938 | 0.6875 | 0.76562 | 0.75
Chart: 
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.85
 | 0.015625 | 0.20312 | 0.32812 | 0.57812 | 0.625 | 0.59375 | 0.71875 | 0.79688 | 0.85938 | 0.85938
Chart: 
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0
 | 0.125 | 0.32812 | 0.48438 | 0.48438 | 0.625 | 0.78125 | 0.84375
 | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125
Chart: 
| 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5
 | 0.03125 | 0.25 | 0.46875 | 0.71875 | 0.84375
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
Chart: 
| 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0
 | 0.29688 | 0.5 | 0.625 | 0.65625 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
Chart: 
| 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0
 | 0.078125 | 0.23438 | 0.46875 | 0.76562 | 0.875
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
Chart: 
| 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.23438 | 0.51562 | 0.5625 | 0.60938 | 0.67188 | 0.78125
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
Chart: 
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.10938 | 0.35938 | 0.46875 | 0.78125 | 0.93651
 | 0.14062 | 0.29688 | 0.32812 | 0.46875 | 0.51562 | 0.65625 | 0.60938 | 0.76562 | 0.84375
Chart: 
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0
 | 0.17188 | 0.4375 | 0.42188 | 0.45312 | 0.53125 | 0.64062 | 0.70312
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
Chart: 
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0
 | 0.21875 | 0.39062 | 0.40625 | 0.48438 | 0.59375 | 0.67188 | 0.73438
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
Chart: 
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.10938 | 0.42188 | 0.65625 | 0.79688 | 0.90625
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
Chart: 
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0
 | 0.10938 | 0.21875 | 0.39062 | 0.59375 | 0.85938
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.85
Chart: 
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.14062 | 0.29688 | 0.32812 | 0.46875 | 0.51562 | 0.65625 | 0.60938 | 0.76562 | 0.84375
 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.88
Probability of Frenkel Pair Production
PKA Energy (eV)

## Slide 15
Probability of Frenkel Pair Production
PKA Energy (eV)
Chart: 
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0
No strain | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.9
2% expansion | 0.20312 | 0.25 | 0.25 | 0.28125 | 0.20312 | 0.3125 | 0.35938 | 0.35938 | 0.59375 | 0.65625 | 0.78125 | 0.70312 | 0.78125
 | 0.125 | 0.32812 | 0.48438 | 0.48438 | 0.625 | 0.78125 | 0.84375
Chart: 
| 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0
 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0.65625 | 0.81 | 0.95
 | 0.03125 | 0.32812 | 0.40625 | 0.75 | 0.85938 | 1
 | 0.03125 | 0.25 | 0.46875 | 0.71875 | 0.84375
Chart: 
| 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.0625 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.9
 | 0.08 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89
 | 0.29688 | 0.5 | 0.625 | 0.65625 | 0.625 | 0.75 | 0.875
Chart: 
| 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0
 | 0.03125 | 0.15625 | 0.25 | 0.29688 | 0.51562 | 0.71875 | 0.8125 | 0.85938 | 0.92188
 | 0.046875 | 0.15625 | 0.375 | 0.45312 | 0.625 | 0.75 | 0.875
 | 0.078125 | 0.23438 | 0.46875 | 0.76562 | 0.875
Chart: 
| 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0
 | 0.09 | 0.3 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.79 | 0.81 | 0.94
 | 0.1 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88
 | 0.23438 | 0.51562 | 0.5625 | 0.60938 | 0.67188 | 0.78125
Chart: 
| 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0
 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.88
 | 0.14062 | 0.29688 | 0.32812 | 0.46875 | 0.51562 | 0.65625 | 0.60938 | 0.76562 | 0.84375
 | 0.10938 | 0.35938 | 0.46875 | 0.78125 | 0.93651
Chart: 
| 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0
 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.77
 | 0.13265 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.7 | 0.79
 | 0.17188 | 0.4375 | 0.42188 | 0.45312 | 0.53125 | 0.64062 | 0.70312
Chart: 
| 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0
 | 0.09375 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.35938 | 0.37 | 0.42 | 0.45312 | 0.53 | 0.5625 | 0.71 | 0.70312 | 0.75 | 0.89062
 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.75 | 0.79
 | 0.21875 | 0.39062 | 0.40625 | 0.48438 | 0.59375 | 0.67188 | 0.73438
Chart: 
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0
 | 0.14062 | 0.3125 | 0.42188 | 0.4375 | 0.60938 | 0.6875 | 0.76562 | 0.75 | 0.875
 | 0.03125 | 0.17188 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.74
 | 0.10938 | 0.42188 | 0.65625 | 0.79688 | 0.90625
Chart: 
| 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0
 | 0.015625 | 0.20312 | 0.32812 | 0.57812 | 0.625 | 0.59375 | 0.71875 | 0.79688 | 0.85938 | 0.85938
 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.85
 | 0.10938 | 0.21875 | 0.39062 | 0.59375 | 0.85938
dir 1
dir 2
dir 3
dir 4
dir 5
dir 6
dir 7
dir 8
dir 9
dir 10